# Supplementary Files

Figure S1 Comparison of tortuosity predictions using existing models (Table 1) in a saturated porous media.

Table S1 Physical parameters obtained from the experiment.

| Porous media | Particle size, d10 (mm) | Porosity,  [a] | Permeability, k (×10-11 m2) [b] | Tortuosity, τ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass beads | 0.63 | 0.342 | 6.70 | 2.76 |
|  | 0.63 | 0.343 | 6.97 | 2.72 |
|  | 0.63 | 0.344 | 6.79 | 2.77 |
|  | 0.63 | 0.350 | 6.62 | 2.91 |
|  | 0.63 | 0.353 | 6.58 | 2.97 |
|  | 0.63 | 0.353 | 6.70 | 2.94 |
|  | 0.63 | 0.354 | 7.12 | 2.87 |
|  | 0.63 | 0.354 | 6.22 | 3.07 |
|  | 0.63 | 0.356 | 6.04 | 3.15 |
|  | 0.63 | 0.363 | 8.85 | 2.71 |
|  | 0.63 | 0.366 | 8.94 | 2.74 |
|  | 0.63 | 0.368 | 11.7 | 2.42 |
|  | 0.63 | 0.371 | 9.38 | 2.75 |
|  | 0.63 | 0.376 | 11.4 | 2.57 |
| Quartz sand | 0.41 | 0.342 | 2.11 | 3.25 |

Notes: [a] derived from laboratory measurements under loose and dense conditions. [b] mean value of 10 seepage test results based on the constant-head method with a Mariott bottle.