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	Layer height [mm]
	Print speed [mm/s]
	Print temperature [°C]
	Bed temperature [°C]
	Flow [%]
	Plate adhesion

	1
	0,1
	35
	240
	100
	100
	Skirt

	2
	0,1
	25
	240
	100
	105
	Brim

	3
	0,15
	5
	240
	100
	105
	Brim

	4
	0,15
	5
	240
	100
	102
	Brim

	5
	0,15
	5
	240
	95
	105
	Brim

	6
	0,15
	5
	245
	95
	103
	Brim

	7
	0,15
	5
	245
	90
	105
	Brim

	8
	0,15
	5
	240
	90
	104
	Brim

	9
	0,15
	7
	240
	90
	104
	Brim

	10
	0,2
	7
	240
	80
	104
	Brim



