Table SI.II

| Test | Layer height [mm] | Print speed [mm/s] | Print temperature [°C] | Bed temperature [°C] | Flow [%] | Plate adhesion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 35 | 240 | 100 | 100 | Skirt |
| 2 | 0,1 | 25 | 240 | 100 | 105 | Brim |
| 3 | 0,15 | 5 | 240 | 100 | 105 | Brim |
| 4 | 0,15 | 5 | 240 | 100 | 102 | Brim |
| 5 | 0,15 | 5 | 240 | 95 | 105 | Brim |
| 6 | 0,15 | 5 | 245 | 95 | 103 | Brim |
| 7 | 0,15 | 5 | 245 | 90 | 105 | Brim |
| 8 | 0,15 | 5 | 240 | 90 | 104 | Brim |
| 9 | 0,15 | 7 | 240 | 90 | 104 | Brim |
| 10 | 0,2 | 7 | 240 | 80 | 104 | Brim |